铝电解电容器失效模式及原因分析

| 失效模式 | 失效现象 | 制造原因 | 使用原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防爆阀打开 容量下降 损耗上升 漏电流上升 短路 开路 | 内压增加 内部温度上升 阳极箔容量减小 阴极箔容量减小 氧化膜劣化 电解液干涸 氧化膜、电解液的绝缘作用受到破坏 引出线与铝箔接触不充分 腐蚀 氯离子的侵入 | 氧化膜的缺陷 电解液量不足 金属微粒附着 铝箔、引线毛刺 引出线与铝箔铆接不良 机械拉力的施加 | 施加过电压 施加反向电压 纹波电流大 频繁充放电 施加交流电 使用温度过高 长时间使用 引线受到异常外部拉力 使用含卤素的净洗剂 粘性剂的使用 涂层剂的使用 |